# Пропорция для 1 м3 готовой смеси

| Плотность, кг/м3 кг/м3 | Вода, л | Цемент, кг | Дробленка пенополистирола, м3 | Песок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 100 | 200 | 0,84 | – |
| 250 | 120 | 250 | 0,84 | – – |
| 300 | 150 | 300 | 0,84 | – |

Определение коэффициента теплосопротивления (R= S/I, м2 0С/Вт) по отношению к плотности и толщине

| Плотность, кг/м3 | (, Вт/м2 0С °С | Толщина, см |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 200 | 0,059 | 0,436 | 0,654 | 0,874 | 1,092 | 1,310 | 1,529 | 1,747 | 1,965 | 2,185 |
| 250 | 0,086 | 0,373 | 0,448 | 0,598 | 0,746 | 0,896 | 1,046 | 1,195 | 1,345 | 1,494 |
| 350 | 0,093 | 0,342 | 0,410 | 0,546 | 0,684 | 0,820 | 0,958 | 1,094 | 1,231 | 1,368 |

Техническая характеристика изоляционных свойств

| Плотность, кг/м3 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент теплопередачи, Вт/м2Со | 0,059 | 0,086 | 0,09 | 0,093 |
| Прочность, | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Звукоизоляция, дБ | 15 | 14 | 13 | 12,5 |
| негорюч |
| Паронепроницаемость | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,5 |